## Slide 1
Idea 제안 정보
대표 발명자 정보 | 성명 | 이태주 | 소속부서 | OE선행개발팀
 | 전화번호 | 010-9986-7315 | e-mail | taejulee@lginnotek.com
출원시급도 |  | ■ 보통 □시급 | 공개 예정일 | □프로모션 □논문발표 ■기타 사외공개
PJT/제품 관련성 | PJT 관련성 | □ PJT 관련 없음 ■ 관련 PJT (예정) : ACE PoC |  | 
 | 제품적용 | ■ 제품 적용 불명확 □ 제품적용 목적으로 테스트 혹은 검토 중 □ 제품 적용 예정 |  | 
발명의 명칭 |  | Method of fabrication an addressable VCSEL device |  | 
선행 특허/문헌 정보 |  | [알고 있는 선행 특허번호 혹은 논문 등의 정보를 기재] |  | 
적용 가능한 Application기술 동향, 타사 기술 동향 |  | [기술의 동향, 타사 개발 동향 그리고 적용 가능한 Application이 있다면 기재하여 주시기 바랍니다.] Security (ACE의 structured light를 이용한 face ID기술) |  | 
종래기술 구성 및 문제점 |  |  |  | 
- 1 -
US-20210364902-A1
[상기 종래기술의 구성에서 발생되는 문제점을 도면과 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능]
문제되는 주요 도면
문제점 설명
하나의 VCSEL 소자, 최소한의 광학계를 포함한 Dot/Flood 두 projection이 가능한 모듈 제작을 목적으로 한다. 이를 위해 VCSEL 소자에 region1/region2로 구분하고 각각에서 나오는 빛의 발산각도를 조절할 수 있도록 하는 것이 중요하다.
High power and good beam quality of two-dimensional VCSEL array with integrated GaAs microlens array (2010)

## Slide 2
특허출원 하고자 하는 발명의 구성 및 효과 | [종래기술과 차별화되는 구성 혹은 특징을 도면이나 실험자료와 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능] [도면은 실시예별로 작성하며, 전체구성이 잘 나타날 수 있도록 분해사시도, 평면도 등의 도면을 작성함. 도면외에 사진, 테이블, 실험자료 등을 활용 가능] [도면의 설명은 각 구성별로 해당 명칭과 각 구성별 관계, 구동 및 기능에 대해 기재하며, 수치에 대해서는 최대, 〓최소의 범위를 함께 기재만
본 발명의 구성`
설명
컨셉 :
Surface roughness를 통해 dot과 flood 조합의 조사가 가능한 addressable VCSEL
설명 :
n-side up flip-chip VCSEL을 이용하며 back-emitting VCSEL을 제조한다.
GaAs substrate의 표면처리를 통해 surface roughness를 높임으로써 VCSEL 소자내에서 extraction되는 빛이 diffusion되게 한다. 즉 랜덤하게 발산한다.
VCSEL은 array로 구성되어 있으며, dot을 projection하는 영역과 flood를 projection하는 영역이 구분되어야 한다.
발명의 효과 :
빛을 diffusion하는 추가적인 광학계가 필요로 하지 않아 재료비 감축.
VCSEL array하나로 두 효과의 projection이 가능하기 때문에 모듈 소형화 및 재료비 감축.
n-side up flip-chip VCSEL을 이용하기 때문에 gold wiring이 필요로 하지 않고 bump-bonding으로 제작하기 때문에 재료비 감축.
<대표 도면>
Silicon driver circuit wafer
Oxide aperture
Textured GaAs
GaAs 기판
(collimation lens)
Dot + flood
VCSEL die
Flood VCSEL
Dot VCSEL
n-contact
metal
Passivation
layer
p-contact metal
Silicon driver circuit wafer
Auxiliary layer
(medium refractive index between the air and the GaAs)
n-contact metal
p-DBR
n-DBR
Quantum
well

## Slide 3: 광학계 특허 초안 1
Detailed fabrication method of the VCSEL on silicon (VoS)
<Method 1>
Silicon driver circuit wafer*
Oxide aperture
p-contact metal
Flip and bonding
passivation layer
p-contact metal deposition
dielectric layer deposition
chemical-mechanical polishing (CMP) for flattening
Flip VCSEL wafer and bonding with silicon wafer**
Reactive-ion etching (RIE) for isolating VCSEL devices
Oxidation process for making oxide AlAs layer
Passivating isolated VCSEL devices
chemical-mechanical polishing (CMP) for flattening
-. oxide, polymer, etc.
GaAs substrate
Quantum well
p-DBR
n-DBR
High Al concentration AlAs layer
dielectric layer
-. oxide materials
*Driver circuit
Driver circuit은 하나 이상의 MOS구조를 가질 수 있다.
하나 이상의 source/drain을 포함한다.
VCSEL과 전기적으로 결합하도록 source/drain이 형성된다.
**Bonding
Solder bonding, direct bonding, eutectic bonding, hybrid bonding, laser-assisted bonding 등의 방법을 통해 driver circuit과 VCSEL을 전기적으로 연결한다.
***Functional device
Functional device는 VCSEL 소자를 포함한다
Driver circuit과 전기적으로 연결된다.
functional device***

## Slide 4: 광학계 특허 초안 1
Detailed fabrication method of the VCSEL on silicon (VoS)
<Method 2>
GaAs substrate
Quantum well
p-DBR
n-DBR
High Al concentration AlAs layer
Reactive-ion etching (RIE) for isolating VCSEL devices
Oxidation process for making oxide AlAs layer
p-contact metal deposition
passivation layer deposition
chemical-mechanical polishing (CMP) for flattening
Flip and bonding
Oxide aperture
passivation layer
p-contact metal
Silicon driver circuit wafer
Flip VCSEL wafer and bonding with silicon wafer
-. hybrid bonding might be preferred

## Slide 5: 광학계 특허 초안 1
Photoresist
Photomask
UV light
Reactive-ion
etching
Photomask*
UV light
Flip-chip Dot VCSEL with GaAs lens
Flip-chip Dot VCSEL with polymer (or photo-reactive) lens
*Gradient Photolithography
Photoresist
Polymer
Reactive-ion
etching
n-contact metal deposition
n-contact metal deposition

## Slide 6: 광학계 특허 초안 1
Polymer
Photomask
UV light
Reactive-ion
etching
Flip-chip Flood VCSEL with GaAs diffuser - 2
Flip-chip Dot VCSEL with polymer diffuser
GaAs wet etching
using by GaAs etchant
Carrier layer
remove
Flip-chip Flood VCSEL with GaAs diffuser - 1
*Textured GaAs
fast etch rates occurred at preferred crystal plane orientation
Textured GaAs*
Photoresist
Polymer
Photomask
UV light
Reactive-ion
etching
Photoresist
n-contact metal deposition
n-contact metal deposition
window opening for contact and
n-contact metal deposition

## Slide 7: 광학계 특허 초안 1
*Auxiliary layer
-역할-
1) light extraction efficiency 향상 효과
Refractive index of the air = 1 Refractive index of the GaAs substrate = 3.66 (at 940 nm)
을 갖기 때문에 refractive index차가 크면 escape cone angle이 작아 (즉 critical angle이 작음) 빛이 빠져나가지 못함.
이에 refractive index가 1과 3.66 사이의 Auxiliary layer를 포함시켜 escape corn angle을 높이려 함.
예를 들어 refractive index of the polymer = 2.33라 가정하에 계산하면,
2) GaAs의 Air exposure를 막아 대기중 수분/산소에서 차단하여 소자의 degradation을 막음
-물질-
Polymer, insulator 등 절연체이며 refractive index (n)값이 1과 3.66의 중간값을 가질 것
증착 후 CMP (chemical-mechanical polishing) 과정을 통해 surface smoothness 확보 필요
Auxiliary layer*
(medium refractive index between the air and the GaAs)
nGaAs
nAuxiliary
nAir
nGaAs
nAir
15.86˚
15.86˚

## Slide 8: 광학계 특허 초안 1
Dot VCSEL die
Diffractive optical element (DOE)
Flood VCSEL die
Diffractive optical element (DOE)
Structured light pattern
Flood illumination
Dot + Flood VCSEL die
Diffractive optical element (DOE)
Dot ant flood illumination
Collimated light
Diffused light
Collimated + Diffused light
제작된 VoS는 addressable하기 때문에, Dot, Flood, Dot+Flood 세 가지 모드를 선택적으로 켤 수 있다.
Diffractive optical element를 이용해 VCSEL에서 나온 빛을 복사한다